L.C.O.A.

LAMINATING COMPANY OF AMERICA

Bullseye TM

Engineerd Entry Material

LCOA Bullseye TM 은 PCB 제조에 사용되는 직경 안에서 가능한 최상의 정확성을 사용자에게 제공하는 독특하고, 혁신적인 entry material이다. Bullseye TM 은 중앙에 구멍을 뚫고 lamiante를 넣기 전 고정시키기 위한 독특한 표면을 제공하는 우리의 독점적 coating과 오염시키지 않는 운반 sheet의 결합이다. 독점적 coating은 쉽게 도구를 둘러 싸고, 먼지로 변하는 것 없이 기계로 처리되고 진공 시스템을 사용해 비워 진다. Bullseye TM 은 긁힘, 찌그러짐, 그리고 pressure foot에 의한 손상을 받지 않는다.

Special Features

> 우수한 정확성 제공 - Bullseye TM 은 stack의 입구 쪽부터 출구 쪽까지 구멍의 위치를 유지하게 해준다.

> Drill의 휨을 최소화 - Bullseye TM 의 독점적 coating은 완벽한 bushing을 야기하고, 휨을 없애면서 접촉 하자마자 drill을 잡아준다.

> 훌륭한 시각화 - Bullseye TM 은 drill 하는 동안이나 끝낸 후에도 뛰어난 시각화를 가능케 하는 밝은 녹색이다.

> 모든 drill 사이즈를 위한 하나의 제품 - Bullseye TM 은 0.10mm ~ 6.35mm까지 모든 drill 직경에 사용될 수 있다.

> 다루기 쉬움 - Bullseye TM 은 PCB stack 위에 평평하게 놓여지고, 열에 의해 부드러워지지 않는다. 장갑이나 어떠한 특별한 취급 기술이 필요치 않다.

> 보증 – 모든 LCOA 제품에는 LCOA의 보증이 있다. 어떠한 LCOA 제품이든 결점이 증명되면 교환이나 환불될 것이다.

Specifications

Thickness         0.22mm +/- 0.025mm (0.0090” +/- 0.001”)

Cut Tolerance      +/- 1.6mm (+/- 0.0625”)

Sizes              대부분의 panel과 sheet 사이즈 가능. 추가적 정보는 지역 대리점

이나 LCOA에 문의 하시오.