L.C.O.A.

LAMINATING COMPANY OF AMERICA

EO+

Superior Drill Entry Material

LCOA EO+는 순수 cellulose core의 양면에 얇은 층으로 된 특수 aluminum의 결합이다. 경쟁적으로 가격이 매겨지는 동안 EO+는 특히 printed circuit board drilling를 위해 설계되었다. LCOA는 LCOA의 사용자의 이익을 위해 다양한 특색을 제공한다.

Special Features

> Burring을 최소화 – EO+는 burring을 최소화하기 위해 최대한의 지지로 평평하고 강한 표면을 제공한다.

> Hole Quality 증가 – EO+는 hole 벽을 오염시키지 않는 우수한 품질의 자재를 만든다.

> Drilling 온도 줄임 – EO+는 hole 결함과 관련한 열을 최소화하고 drill wear를 감소 시키는 결과를 초래하는 훌륭한 열 분해 특성을 제공한다.

> Drilling의 정확성/ 정밀함의 증가 – EO+는 drill의 파손을 줄이고, 독특한 압축할 수 있는 core 때문에 위치상의 정확성을 향상시킨다.

> 투자의 이윤 – EO+는 값비싼 deburring과 hole cleaning 진행의 필요를 줄이기 위해 가장 효과적인 결합을 제공하는 LCOA의 backup materials와 제휴하여 사용된다.

> 보증 – 모든 LCOA 제품에는 LCOA의 보증이 있다. 어떠한 LCOA 제품이든 결점이 증명되면 교환이나 환불될 것이다.

Specifications

Thickness         0.305mm +/- 0.038mm (0.012” +/- 0.0015”)

Cut Tolerance      +/- 1.6mm (+/- 0.0625”)

Sizes              대부분의 panel과 sheet 사이즈 가능. 추가적 정보는 지역 대리점

이나 LCOA에 문의 하시오.